SEMQuant results. Listed at 13:35:19 PM on 20/06/2013

Operator: Do SEM 24hr.

Client: Do SEM 24hrs.

Job: Do SEM Services.

Spectrum label: brake test

System resolution =  62 eV

Quantitative method: ZAF ( 6 iterations).

Analysed all elements and normalised results.

Standards :

C  K      CaCO3 01/12/93

O  K      Quartz 01/12/93

Mg K      MgO 01/12/93

Al K      Al2O3 23/11/93

Si K      Quartz 01/12/93

P  K      GaP 29/11/93

S  K      FeS2 01/12/93

K  K      MAD-10 02/12/93

Ca K      Wollas 23/11/93

Ti K      Ti 01/12/93

Mn K      Mn 01/12/93

Fe K      Fe 01/12/93

Cu K      Cu 01/12/93

Ba L      BaF2 01/12/93

Elmt   Spect. Element  Atomic

Type     %       %

C  K     ED    28.84    43.68

O  K     ED    39.39    44.80

Mg K     ED     0.46     0.34

Al K     ED     0.89     0.60

Si K     ED     2.16     1.40

P  K     ED     0.16     0.09

S  K     ED     1.84     1.04

K  K     ED     1.56     0.72

Ca K     ED     0.96     0.43

Ti K     ED     6.06     2.30

Mn K     ED     0.11     0.04

Fe K     ED     8.92     2.91

Cu K     ED     3.20     0.92

Ba L     ED     5.45     0.72

Total         100.00   100.00

* = <2 Sigma